台灣墨玉的加工與應用研究(SAMPLE)

賴錦文*

*大漢技術學院珠寶技術系副教授

摘要

台灣墨玉是花蓮近期新發現的潛力寶石，產地主要在豐田地區的蛇紋岩中，與閃玉共生於蛇紋岩、黑色片岩、綠色片岩的接觸帶中，沾水後呈現半透明狀透光。其主要拉曼光譜頻譜出現葉蛇紋石、葉蛇紋石與纖蛇紋石混雜共生、橄欖石與磁鐵礦等四種主要成分。

根據方建能的研究，台灣墨玉是由超基性岩或橄欖岩中的橄欖石與輝石和水作用後，經過蛇紋岩化作用所產生的寶石級蛇紋石玉。具有特殊紋理的黑色台灣墨玉，是由顯晶質的葉片狀葉蛇紋石、纖維狀纖蛇紋石、微晶質的葉蛇紋石，與不透明的磁鐵礦所組成。

台灣墨玉在經濟部礦務局的輔導下，業者設計及磨製的工藝品與寶石級台灣墨玉，在中國及東南亞普受歡迎。本研究針對台灣墨玉的加工性質進行探討，期望尋找出較佳的處理程序，使台灣墨玉的製作與應用，能朝向更精緻、更美觀、更有效率的方向邁進。

關鍵詞：台灣墨玉、拉曼光譜、葉蛇紋石、纖蛇紋石、磁鐵礦、閃玉

一、前言

根據2012年方建能等人的研究1，台灣墨玉是花蓮近期新發現的潛力寶石，產地主要在豐田地區的蛇紋岩中，與閃玉共生於蛇紋岩、黑色片岩、綠色片岩的接觸帶中，沾水後呈現半透明狀透光。其主要拉曼光譜頻譜出現葉蛇紋石、葉蛇紋石與纖蛇紋石混雜共生、橄欖石與磁鐵礦等四種主要成分。

台灣墨玉是由超基性岩或橄欖岩中的橄欖石與輝石和水作用後，經過蛇紋岩化作用所產生的寶石級蛇紋石玉。具有特殊紋理的黑色台灣墨玉，是由顯晶質的葉片狀葉蛇紋石、纖維狀纖蛇紋石、微晶質的葉蛇紋石，與不透明的磁鐵礦所組成。臺灣墨玉與閃玉就產在蛇紋岩和黑色片岩、綠色片岩的接觸帶中，常呈凸鏡體狀或薄層狀出現。在地層中與一般蛇紋岩呈現連續而漸變的關係，有時也會獨立出現，有時亦會與閃玉同時賦存。在野外業者判斷臺灣墨玉與蛇紋岩的方法就是沾水後，如果呈現半透明狀透光者即為臺灣墨玉，否則為蛇紋岩。

二、實驗方法

本研究樣品由本系兼任講師廖錦龍提供，主要為車製台灣墨玉茶壺的剩餘材料，具有較強磁性，顏色黝黑，在燈光下會呈現翠綠顏色。為加工成為一定大小，先用20吋上下切台切割成後8mm的石片，接著再用修整鋸機，以水作為冷卻液，使用鑽石鋸片切割為適合研磨的大小。

三、結果與討論

經過各項實驗之後，得到下列結果：

  - 硬度

台灣墨玉以莫氏硬度計量測，莫氏硬度4-6度。

3.2切割性質

台灣墨玉以20吋上下切台切割，切割速度約為2.1cm2/秒，比一般閃玉硬度稍低。接   著使用修整鋸切割，修整锯可將台灣墨玉切成厚度1-3mm的透光樣品(如照片一)。研磨寶石戒面，則取5cm圓形或45*35mm橢圓形，厚度訂為8mm；或長度120寬度50mm的刮痧板。

四、結論

1.台灣墨玉加工性質優良，若能大力推展，可望成為新的台灣特色寶石。

2.台灣墨玉的莫氏硬度約為5度，切割與研磨都相當容易，但將來若要大量生產，仍須使用震桶表面處理，因此拋光程序仍有待更多研究者投入。

3.台灣墨玉研磨至2000號砂紙，並使用3000號水磨片處理表面，經過布輪的蠟條拋光，及羊皮盤氧化鋁粉拋光後，可得到精美拋光表面。

4.台灣墨玉表面處理要達到無刮痕的盡善盡美狀態，更微細的鑽石粉拋光是可以努力的方向。

五、參考文獻

1.方建能、陳韻婕、余炳盛曾保忠，台灣的蛇紋石玉，2012，1-8，台灣鑛業第64卷第3期。

2.梁學人，玉石雕磨DIY-創作心愛的玉飾(上)，2001，147-152，珠寶界雜誌第54期。

3.梁學人，玉石雕磨DIY-創作心愛的玉飾(下)，2001，147-151，珠寶界雜誌第55期。

4.張志純、鄧建民，寶石雕琢大全，2001，徐氏文教基金會。

5.賴錦文，寶石表面處理性質研究，2009，2009年資源與環境學術研討會論文集。

6.賴錦文，寶石研磨性質研究，2009，2009年資源工程研討會論文集。

7.賴錦文，以震桶拋光寶石的研究，2012，美和科大珠寶系第一屆珠寶學術研討會論文集。